| Основные виды гидроизоляции. |
| --- |
| Вид и описание | Области применения | Достоинства | Недостатки |
| Окрасочная на водной основе. Битумные или акриловые водоэмульсионные мастики | Бассейны, санузлы, сауны и другие помещения, расположенные внутри жилых зданий | Возможность использования внутри жилых помещений Отсутствие запаха Лёгкое нанесение | Применение только при температуре выше +5°С Хранение только в отапливаемом складе Дорогостоящие материалы |
| Окрасочная на органических растворителях. Однокомпонентные готовые к применению мастики и праймеры | Ремонт и восстановление кровель и гидроизоляционных покрытий без демонтажа Плоские кровли Фундаменты Полы Трубопроводы, резервуары и другие металлические конструкции Столбы, в т. ч. электрические и заборные В сочетании с оклеечной (места примыканий, швов и стыков) Грунт перед любым видом гидроизоляции | Удобно и легко в работе Оптимальное соотношение цены и качества Применение на поверхностях любой формы Бесшовное покрытие Экономичный расход Эластичность Возможность работ до - 20°С Разные области применения Очень распространённый способ гидроизоляции Не требовательны к условиям хранения Можно не привлекать специалистов | Невозможно выравнивать щели и глубокие раковины Внутренние работы только в хорошо проветриваемых и не жилых помещениях Если нужна большая толщина (более 2 мм), необходимо наносить в несколько слоёв, дожидаясь высыхания предыдущего слоя |
| Обмазочная. Мастики и битумы горячего (180°С) применения | Дорожное строительство Гидроизоляция глубоких (более 5 мм) неровностей и щелей. | Дешевизна При необходимости можно нанести очень толстый слой | Трудоёмкость Опасность тяжёлых ожогов Большой расход материала |
| Оклеечная. Рулонные материалы на битумной основе | Плоские кровли Фундамент Применяется только в сочетании с обмазочной или окрасочной гидроизоляцией для грунтования поверхности и обработки швов и примыканий | Быстрый монтаж Дешевизна Очень распространённый способ гидроизоляции | Для монтажа необходимо оборудование и специалисты Невозможность применения на поверхностях сложной формы Наличие швов и стыков Требует регулярного ремонта |
| Монтируемая. Чаще всего листы профилированного металла или волнового шифера | Только скатные кровли | Простой и быстрый монтаж Дешевизна Длительный срок службы | Узкая область применения Не герметична в местах крепления Наличие швов и стыков Изолируемая поверхность должна быть простой формы |
| Таблица 1 Основные виды гидроизоляции (продолжение). |
| Вид и описание | Области применения | Достоинства | Недостатки |
| Напыляемая. Двухкомпонентные составы на основе полимочевины и «жидкой резины». | Ремонт и восстановление кровель и гидроизоляционных покрытий без демонтажа Плоские кровли Фундаменты и стены Металлические конструкции | Обработка поверхности любой формы Долгий срок эксплуатации Быстрое нанесение на большие площади | Работы проводятся только профессионалами с использованием сложного и дорогого оборудования Очень дорогой способ Требовательна к внешним условиям: не ниже +5 °С и полное отсутствие ветра Только наружная гидроизоляция Невысокая адгезия к поверхности |
| Проникающая. Органическое вяжущее вещество, применение которого сводится к пропитке конструкций, имеющих пористую структуру | Внутренняя и внешняя гидроизоляция подвалов, полов и стен | Обработка поверхности любой формы Можно применять для внутренних работ Даёт возможность не откапывать фундамент для нанесения снаружи, так как обработка возможна изнутри | Не готова к применению – поставляется в виде сухой смеси Необходимо сложное оборудование Не даёт абсолютной гидроизоляции, а лишь повышает гидроизолирующую способность бетона и других пористых материалов |
| Штукатурная. Полимерцементные и полимербетонные растворы. | Наружные стены Фундаменты в относительно сухих грунтах Полы Внутренние работы | При необходимости можно нанести очень толстый слой Возможность самостоятельного применения Высокая теплостойкость | Не готова к применению – поставляется в виде сухой смеси Трудоёмкость Большой расход материала Подвержена механическим повреждениям Полное отсутствие эластичности Не абсолютная водонепроницаемость |
| Инъекционная. Закачивание гидроизоляционных составов под сильным давлением в предварительно просверленные каналы | Ремонт и восстановление стен, полов, фундамента и тоннелей, устранение протечек. | Используется в сложных случаях, где нет возможности применения других методов | Очень дорогой и сложный метод Работы проводятся только профессионалами с использованием сложного и дорогого оборудования |