| Возможные ошибки при использовании мастики и праймеров |
| --- |
| Ошибка | Возможные последствия | Как правильно | Как исправить |
| Мастики холодного применения нельзя использовать для заделывания глубоких (более 5 мм) щелей, трещин и раковин. | Растворитель испарится только с верхнего слоя мастики, и на поверхности образуется плёнка. Она не даст улетучиваться растворителю из более глубоких слоёв. В результате мастика не высохнет. | Использовать мастику горячего применения | Удалить не высохшую мастику и использовать мастику горячего применения |
| Существенное превышение норм расхода мастик и праймеров | Растворитель испарится только с верхнего слоя мастики или праймера, и на поверхности образуется плёнка. Она не даст улетучиваться растворителю из более глубоких слоёв. В результате мастика или праймер не высохнет. | Соблюдать рекомендованные нормы расхода (см. на этикетке). Для создания бо́льшей толщины гидроизолирующего покрытия мастику следует наносить послойно до достижения желаемого результата. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. | Распределить мастику или праймер на бо́льшую площадь. Если это невозможно - удалить излишки материала. Праймер можно удалить валиком или шваброй, а мастику – шпателем или специальными гребками. |
| Нанесение материала на неподготовленную поверхность | На не подготовленных участках материал может адгезировать не к обрабатываемой поверхности, а к посторонним включениям (например, цементное молочко на стяжке, продукты коррозии на металлических конструкциях, пыль или грязь), плохо сцепленным с поверхностью. В результате произойдёт отслоение мастичного слоя или праймерного грунта (а значит и наплавленного поверх него рулонного материала). | Перед нанесением мастик или праймера поверхность следует высушить и максимально очистить от грязи. | На дефектных участках удалить отклеивающиеся материалы, очистить поверхность от грязи и посторонних включений. Высушить поверхность и нанести праймер или мастику. |
| Использование праймера в качестве гидроизоляции | Праймер выполняет функции грунта: связывает оставшиеся после предварительной очистки посторонние включения с поверхностью и пропитывает её, улучшая сцепление с гидроизоляционными материалами. В отличие от мастики праймер не создаёт гидроизолирующего слоя. Поэтому обработанная поверхность не будет защищена от воздействия влаги. | После обработки праймером на основание следует нанести два слоя мастики или приклеить рулонный материал. Во втором случае – обработать мастикой швы и примыкания. |
| Нанесение мастик или приклеивание рулонных материалов на поверхность не загрунтованную праймером. | Праймер выполняет функции грунта: связывает оставшиеся после предварительной очистки посторонние включения с поверхностью и пропитывает её, улучшая сцепление с гидроизоляционными материалами. Гидроизолирующий слой может отставать от не загрунтованной поверхности. | После очистки и просушки основание следует грунтовать битумным праймером. Только после этого можно наносить последующий слой гидроизоляции. | На дефектных участках удалить отклеивающиеся материалы, очистить поверхность и высушить её. Обработать основание праймером и дать ему высохнуть. Затем приклеить рулонные материалы или нанести мастику. |
| Применение гидроизоляционной мастики для обработки металлических сооружений или конструкций подверженных периодическим деформациям. | Металл имеет свойство сжиматься или расширяться в зависимости от температуры. Поскольку гидроизоляционная мастика не содержит в составе полимеров, она не может растягиваться и сжиматься вместе с основанием. Существенные изменения размеров обработанной поверхности могут привести к образованию трещин. То же самое происходит при смещении участков основания относительно друг друга. | Для подвижных конструкций следует применять битумно-полимерную мастику, так как она очень эластична. Её удлинение при разрыве составляет от 500% до 1000%. Для металла подойдёт как битумно-резиновая мастика (удлинение при разрыве 100%), так и битумно-полимерная. | Не удаляя уже нанесённый слой, обработать поверхность подходящим под задачи составом. |
| Использование мастик и праймера, содержащих органические растворители внутри жилых помещений, пищевых производств или продуктовых складов. | Застывание мастик и праймеров происходит за счёт испарения органических растворителей. Этот процесс вызывает характерный запах, который затем держится в помещении длительное время. | Для внутренних работ на таких объектах следует применять мастики и грунтовки на водной основе. | Удалить запах практически невозможно. Ароматизаторы и отдушки бесполезны. Запах исчезнет сам в течение 4-7 месяцев. Ускорить этот процесс может длительное интенсивное проветривание. Альтернатива – полный демонтаж и удаление материала. |
| Попытка разогреть мастику или праймер на огне | В состав мастик и праймера входят органические растворители, относящиеся к ЛВЖ (легко-воспламеняющиеся жидкости). | В холодное время года мастику греют в теплом помещении при комнатной температуре в течение суток. | Если загорелось содержимое ведра, достаточно просто накрыть его крышкой. При разливе горящего материала - тушить порошковым или углекислотным огнетушителем, песком, землёй, кошмой или сырой плотной тканью. Если на человеке загорелась одежда – ни в коем случае её не снимать. Тушить её следует прямо на пострадавшем, после чего доставить пострадавшего в медицинское учреждение. |
| Курение или применение открытого огня вблизи открытых вёдер с мастикой или праймером, а так же не высохших обработанных поверхностей. | В состав мастик и праймера входят органические растворители, относящиеся к ЛВЖ (легко-воспламеняющиеся жидкости). | Строго соблюдать меры предосторожности (см. на этикетке) |  |
| Использование мастик и праймеров без предварительного перемешивания. | Любые мастики и праймеры со временем начинают медленно расслаиваться. Более тяжёлые компоненты (битум и наполнитель) постепенно оседают в нижнюю часть ведра, а сверху остаётся фракция, содержащая больше растворителя. Используя не перемешанный материал, дилетанты наносят только жидкую фракцию, которая не может выполнить необходимых задач. А густая часть остается в ведре. | Перед применением тщательно перемешивать мастики и праймеры. | Разбавить густой остаток органическим растворителем (нефрас, сольвент, керосин) и тщательно перемешать. Обработать поверхность получившимся составом после высыхания нанесённой ранее жидкой фракции. |
| Применение не выдержанных в тепле мастик и праймеров при температуре ниже минус 5оС | При существенном понижении температуры мастики и праймеры густеют и становятся более вязкими. По этой причине они могут хуже ложиться на поверхность. Так же с ними менее удобно работать при такой консистенции. | При температуре воздуха ниже минус 5оС мастики и праймеры следует выдержать около суток в теплом помещении при комнатной температуре. |
| Нанесение мастики на невысохший слой праймера или мастики. | При нанесении мастики до высыхания предыдущего слоя гидроизоляции или грунта, нижний слой может не высохнуть. В этом случае результат будет тот же, что и при превышении норм расхода материала. | Перед нанесением последующих слоёв гидроизоляции необходимо дождаться полного высыхания предыдущего слоя. | Если поверхностный слой ещё не высох, распределить мастику на бо́льшую площадь. В противном случае – удалить верхний слой и, дождавшись высыхания предыдущего слоя, нанести новый материал. |
| Обработка поверхности недостаточным количеством праймера. | Недостаток праймера приведёт к снижению качества грунта и ухудшению адгезии последующих слоёв гидроизоляции. | Расход праймера очень зависит от типа и состояния рабочей поверхности. Грунтование следует проводить валиком или кистью, прокрашивая поверхность до однородного черного цвета без просветов. На сложных поверхностях может потребоваться 2-3 слоя праймера. | При отслаивании верхних слоев гидроизоляции их следует удалить. Затем обработать недостаточно прогрунтованные участки ещё одним слоем праймера. |
| Гидроизоляция недостаточным количеством мастики. | Недостаточный слой гидроизоляции очень уязвим к механическим повреждениям. Это может привести к протечкам и просачиванию влаги в защищаемое основание. | Оптимальной считается толщина гидроизолирующего покрытия в 2-3 мм. Для получения надёжного результата мастику следует наносить в 2 или 3 слоя. Перед нанесением первого слоя – поверхность загрунтовать праймером. Каждый последующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. | Нанести ещё 1-2 слоя мастики. |
| Обработка влажной поверхности и нанесение материалов во время дождя. | Влага препятствует проникновению праймера в основание, что приводит к существенному ухудшению качества грунта. Мастики могут отслаиваться от влажных поверхностей. | Работы проводить в сухую погоду. Перед нанесением мастик или праймера поверхность следует высушить. | На дефектных участках удалить отклеивающиеся материалы. Высушить поверхность и нанести праймер или мастику. |